Znak Sprawy: ZUT/ATT/231-262/2018/JŁ					ZAŁĄCZNIK nr 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Modernizacja budynku Wydziału Informatyki ZUT przy ul. Żołnierskiej 49 – zabezpieczenie konstrukcji dachowej przed pożarem.

- Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z IWZ
i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Obiektu.

- Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy należy uwzględnić w wycenie robót.

- Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren/obszar prowadzonych robót zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na terenie/obszarze prowadzonych robót (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót), za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej 
i prywatnej.

- Wykonawca ustanawia Kierownika Robót posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót sanitarnych).

- Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz winny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem.

- Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość 
i przydatność do robót. Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

- Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami 
a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.

- Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania  całości ponosi Wykonawca.

- Kolejność wykonywanych prac, gdy nie wynika ona z procesu technologicznego, należy uzgodnić                     z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania odpadów pochodzących z rozbiórki itp. wydanego przez firmę posiadającą uprawnienia do zbiórki i utylizacji odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć listę pracowników wykonujących zadanie.

- Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników w zakresie warunków BHP.

- Wykonawca zgłosi o zakończeniu robót na piśmie. Do zgłoszenia wykonawca dołączy komplet dokumentów na wbudowane materiały i urządzenia (atesty, dopuszczenia, deklaracje zgodności) oraz komplet wykonanych pomiarów. Dokumenty te winny być spięte w jednej teczce, opisane, ponumerowane i potwierdzone przez kierownika robót, że zostały zamontowane lub wbudowane na tym zadaniu.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ww. dokumenty w formie papierowej i elektronicznej.

- Wykonawca zapłaci za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków oraz zużytą energię elektryczną 
w sposób ustalony w protokole wprowadzenia na budowę.

- Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić przyległy teren, na którym prowadzone będą roboty                       do istniejącego stanu.

- Wykonawca podczas prowadzenia robót jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy uniemożliwiającego wejście osób trzecich.

# Przed wbudowaniem materiałów należy uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru                                        na ich wbudowanie.

- Zamówienie realizowane będzie na terenie czynnego obiektu, w związku z czym prace uciążliwe np. hałas, drgania, zapylenie, szkodliwe wyziewy itp.) będą wykonywane 
w terminach uzgodnionych z Kierownikiem Obiektu.

- Istniejącą drewnianą konstrukcję dachu budynku Wydziału Informatyki należy zabezpieczyć do stopnia nierozprzestrzeniania ognia, tj. zgodnie z rozporządzeniem MI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Oczekiwana klasa reakcji na ogień (jedna z wymienionych): A1;  A2-s1,d0;  A2-s2,d0; A2-s3,d0;  B-s1,d0;  B-s2,d0 lub B-s3,d0.

Zastosowany impregnat musi posiadać:

Aprobatę techniczną ITB

Certyfikat zgodności lub krajową ocenę techniczną

Zaleca się:

- Sposób nanoszenia impregnatu: powierzchniowy (pędzel lub natrysk), zgodnie z dokumentacją techniczną wyrobu,

- Zastosowanie barwnika podczas nanoszenia impregnatu, zgodnie z dokumentacją techniczną wyrobu,

- Trwałość zabezpieczenia ogniochronnego musi być równa okresowi użytkowania drewna (przy zastosowaniu zaleceń producenta),

- Wykonawca po wykonaniu prac impregnacyjnych sporządzi protokół z wykonania zabezpieczenia ogniochronnego- wg załączonego wzoru do niniejszej STWiOR.

P  R  O  T O K  Ó  Ł

z wykonania zabezpieczenia ogniochronnego

1.  ………………………………………………………………………………………………………………
                 				      (nazwa instytucji, adres)

…………………………………………………………………………………………………………………

2.  ………………………………………………………………………………………………………………

(rodzaj zabezpieczenia materiału)

3.  ………………………………………………………………………………………………………………

(ilość w metrach – kwadratowych, sześciennych)

4.  ………………………………………………………………………………………………………………

(okres – data wykonania zabezpieczenia)

5.  ………………………………………………………………………………………………………………

(środek, producent)

6.  ………………………………………………………………………………………………………………

(metoda zabezpieczenia, krotność zabiegu, użyty sprzęt)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

7.  ………………………………………………………………………………………………………………

(wielkość zużycia preparatu – dla wodorozcieńczalnych podać ilość suchej masy środka na jedn. powierzchni)

8.  ………………………………………………………………………………………………………………

(zgodność wykonywanych prac z wymaganiami)

…………………………………………………………………………………………………………………

9.  ………………………………………………………………………………………………………………

(kto odebrał wykonanie prac zabezpieczających)

10.……………………………………………………………………………………………………………….

(uwagi i zalecenia użytkownika)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………				………………………………………..

(miejscowość i data)							(podpis wykonawcy)